附件

宁波市重点新材料首批次应用示范指导目录2018年版（征求意见稿）

| 序号 | 材料名称 | 性能要求 | 应用领域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 磁性材料 |  |
|  | 钕铁硼永磁材料 | 高综合性能磁体：(BH)max（MGOe）+Hcj（k0e）≥68； 高磁能积磁体：Br≥14.5 kGs，Hcj≥12 kOe，(BH)max≥52 MGOe； 高矫顽力磁体：Br≥12.6 kGs，Hcj≥30 kOe，(BH)max≥38 MGOe； 辐射取向磁环：Br≥12.6 kGs，Hcj≥20 kOe，(BH)max≥38 MGOe； 无重稀土磁体：Br≥12.6 kGs，Hcj≥20 kOe，(BH)max≥38 MGOe，不含重稀土； 晶界扩散磁体：Br≥13.5 kGs，Hcj≥25 kOe，(BH)max≥45 MGOe，重稀土含量占总质量比Tb≤2％(1Tb=2Dy)； 低温度系数磁钢：室温-150℃，αBr＞-0.08 %/℃，βHcj＞-0.45 %/℃； 超大规格高综合性能磁钢：磁钢对角距离≥220 mm，重量≥20 kg，(BH)max（MGOe）+Hcj（kOe）≥65。 | 风电、船舶、工业电机、电子元器件 |
|  | 钐钴永磁材料 | 高性能钐钴磁体：磁能积(BH)max≥30 MGOe； 耐高温钐钴磁体：工作温度≥350℃。 | 轨道交通、微波通讯、国防军工 |
|  | 高性能铈铁硼磁体 | 铈含量占稀土总量≥30%，(BH)max（MGOe）+Hcj（kOe）≥45； 铈含量占稀土总量≥50%，(BH)max（MGOe）+Hcj（kOe）≥30。 | 玩具、日用品、电机、家电 |
|  | FeSiCr软磁复合材料 | 有效磁导率≥22，50 mT/200 kHz时损耗＜2500 mW/cm3，100 Oe时直流偏置特性＞80%。 | 电子元器件 |
|  | 钴基非晶合金带材 | 厚度18-40μm，饱和磁感应强度≥0.53 T，饱和磁致伸缩系数≤1 ppm。 | 传感器、电子元器件 |
|  | 高性能铁基非晶、纳米晶合金带材 | 非晶带材：厚度18-40μm，饱和磁感应强度≥1.7 T，矫顽力≤10 A/m； 纳米晶带材：厚度16-40μm，饱和磁感应强度≥1.3 T，矫顽力≤2 A/m，有效磁导率（@1kHz）≥70000，饱和磁致伸缩系数≤2 ppm。 | 无线充电设备、电力电子元件 |
| 二 | 石墨烯及应用 |  |
|  | 石墨烯粉末 | 石墨烯含量≥75 wt.%，松装密度≤0.2 g/cm3，片层平均厚度≤3 nm，片层尺寸D50≤10μm，灰分≤0.5 wt.%。 | 电池、超级电容器、功能涂料与油墨、塑料、橡胶、导散热涂料、复合材料 |
|  | 石墨烯复合导电粉末 | 石墨烯微片平均厚度<5 nm,石墨烯在复合导电粉末组分中质量占比最大，且占复合导电粉末质量百分含量≥40%,铁含量≤300 ppm，钴、镍、铜、锌等其它过渡金属杂质含量均≤50 ppm。 | 锂离子电池、超级电容器、铅酸电池、导电油墨、塑料、橡胶、散热涂料、复合材料 |
|  | 石墨烯浓缩浆料 | 石墨烯微片平均厚度＜5 nm，石墨烯固含≥4%，铁含量≤10 ppm，钴、镍、铜、锌等其它过渡金属杂质含量均≤5 ppm。 | 锂离子电池、超级电容器、铅酸电池、导电油墨、防腐涂料、散热材料等领域 |
|  | 石墨烯复合导电浆料 | 石墨烯复合油性导电浆料：石墨烯微片平均厚度＜5 nm，总导电固含≥3%，石墨烯占总导电剂固含≥50%，铁含量≤10 ppm，钴、镍、铜、锌等其它过渡金属杂质含量均≤ 5 ppm，含水量＜2000 ppm； 石墨烯复合水性导电浆料：总导电固含≥2%，石墨烯占总导电剂固含≥50%；铁含量≤60ppm，钴、镍、铜、锌等其它过渡金属杂质含量均≤5 ppm。 | 锂离子电池、超级电容器、铅酸电池等领域 |
|  | 水性涂料用石墨烯复合导电浆料 | 固含量≥2 wt.%，粘度200-1000 mPa·s，密度1.02-1.15 g/cm3。 | 水性防腐涂料、水性抗静电涂料、水性建筑涂料、水性不粘涂料 |
|  | 涂层铝箔用石墨烯浆料 | 石墨烯微片平均厚度＜5 nm，浆料固含量≥3％。 | 锂离子电池、超级电容器 |
|  | 石墨烯涂层铝箔集流体 | 石墨烯涂层双面总厚度＜1 μm，涂层双面面密度≤1 g/m2；覆盖率≥50%。 | 锂离子电池、超级电容器 |
|  | 石墨烯薄膜 | 单层方阻≤200 Ohm，除基体外透光率＞97%； 双层方阻≤120 Ohm，除基体外透光率＞94%。 | 加热膜、柔性电子器件、触摸屏、显示器等 |
|  | 石墨烯加热膜 | 可穿戴石墨烯加热膜：电压范围1.2-12 V，远红外法向全发射率＞87%，温度≤60℃，面温差≤±5℃； 中温型石墨烯加热膜：远红外法向全发射率＞87%，电-热辐射转换效率≥50%，温度60-150℃，面温差≤±10℃； 高温型石墨烯加热膜：远红外法向全发射率＞87%，电-热辐射转换效率≥80%，温度150-250℃，面温差≤±20℃。 | 可穿戴器件、加热器等 |
|  | 石墨烯导电油墨 | 固含量≥15 wt.%，方阻＜50 Ohm，干膜硬度≥H，附着力≥1级。 | 印刷电路、柔性电极、射频标签 |
|  | 石墨烯散热涂料 | 不挥发物≥15%， pH7.0-9.5，附着力≤1级，柔韧性≤2 mm，冲击强度≥40 kg·cm。 | LED散热、空调散热、家用电器、电器设备散热 |
|  | 石墨烯改性重防腐涂料 | 干燥时间表干≤2 h,实干≤24 h，硬度≥HB，耐冲击≥50 kg·cm，柔韧性≤2 mm，附着力≥0级，耐盐雾性≥5000h，耐酸性5%硫酸≥2000h，耐碱性5%氢氧化钠≥2000 h，耐加速老化≥2000 h。 | 海洋工程、交通运输、电力能源工业、航天国防、原油储罐、化工管道 |
| 三 | 膜材料 |  |
|  | 扩散膜 | 附着力等级0级，硬度≥H，透光率（上扩散≥90%，下扩散＜90%），雾度（上扩散≤90%，下扩散≥80%），抗静电面表面电阻＜1.0×1012 Ohm。 | 液晶显示背光模组 |
|  | 增亮膜 | 附着力等级0级（GB/T9286-1998），表面铅笔硬度：棱镜面≥HB、背涂面≥HB。 | 液晶显示背光模组 |
|  | 太阳能反射膜 | 附着力等级（GB/T9286-1998）：0级，反射率≥90%，拉伸强度≥70MPa，断裂伸长率≥50%，MD/TD热收缩率(150℃30min)≤1%。 | 光伏组件 |
|  | 太阳能背板膜 | 半透型：透光率55-65%，拉伸强度≥100 MPa，断裂伸长率≥90%； 高反型：反射率≥90%，拉伸强度≥100 MPa，断裂伸长率≥90%。 | 太阳能组件 |
|  | 光学级PET基膜 | 拉伸强度≥150 MPa，断裂伸长率≥100%，150℃30min纵向收缩率≤0.5%。 | 液晶平板显示 |
|  | 量子点膜 | 剥离力≥3N/25mm，色域NTSC≥100%(CIE1931 Area)或DCI-P3≥95%(CIE1976 Coverage)。 | 液晶显示背光模组 |
|  | 银反射膜 | 附着力等级0级（GB/T9286-1998），硬度≥H，反射率≥95%。 | 液晶显示背光模组 |
|  | 多层复合膜 | 附着力等级（GB/T9286-1998）0级，硬度≥HB，各层剥离力≥60g/25mm。 | 液晶显示背光模组 |
|  | OLED光学补偿膜 | 雾度<3%，透光率>92%，反射率4.5%-5.5%。 | OLED显示器 |
|  | TAC涂布功能膜 | 透过率>92%，硬度≥2H。 | 电视显示器偏光片 |
|  | 光学反射膜 | 反射率≥94.5%，拉伸强度≥40 MPa，断裂伸长率≥25%。 | TFT-LCD背光模组 |
|  | 聚酰亚胺薄膜 | 拉伸强度≥130 MPa，绝缘强度≥140 MV/m，表面电阻率≥1.0×1014 Ohm/cm2。 | 电子、电气设备 |
|  | 纳米银线透明导电薄膜 | 方阻＜30 Ohm，透光率>88%（ASTM D1003），稳定性：80℃240 h或60℃90%RH、0.8<R/R0<12，耐擦拭：30次250g、优于Clear2H，抗弯折：30万次8 mm半径、优于3H。 | 触摸屏、智能窗 |
|  | 光学硬化膜 | 2.5D\3D保护贴：硬度>1H/500g，高耐磨>1kg300次； ITO基膜：硬度>HB，达因值≥36,Haze≤1%； 防爆膜：透过率≥91%，拉拔力≥16 N/25mm，油墨附着力>4B。 | 手机前后壳保护、显示器、触摸屏 |
|  | 光学保护膜 | 粘着力≤30 g/25 mm，透光率≥85%。 | 电子产品包装保护，过程保护 |
|  | 导热膜 | 绝缘电阻>1.6×1014 Ohm，阻燃热变型温度>240 ℃，弯曲强度>708 MPa，冲击强度>200 MPa，不与酸碱反应。 | 移动显示设备 |
|  | 纳米纤维隔膜 | 200℃无收缩，560℃针刺实验不熔化不形变。 | 锂电池、超级电容、水过滤、空气过滤 |
|  | PET烫金膜 | HP（11.5-12.0 um），拉伸强度纵向210-260MPa、横向200-250MPa，断裂伸长率纵向120-150%、横向110-150%，热收缩150℃30 min纵向≤1.5%、横向≤0%，雾度2.3-3.0，光泽度60°≥180。 | 电化铝，烫金镭射 |
|  | PET转移基膜 | HPTR（14.0-20.4um），薄膜表面平整度好。拉伸强度纵向220-280MPa、横向210-280MPa，断裂伸长率纵向120-150%、横向110-150%，热收缩150℃30 min纵向≤1.5%、横向≤0%，雾度2.3-3.3，光泽度60°≥180，可多次使用。 | 喷铝转移纸和金银卡纸 |
|  | 双面胶带 | 气味等级优于3.5级（80℃2h），残留TO≤1.0 mg/m2，残留ETAC≤10 mg/m2，粘着力≥1500g/20mm，高温70℃72h绝缘性良好。 | 汽车，家电 |
|  | 纳米节能膜 | 可见光透过率≥60%，紫外线阻隔率≥99%,太阳光阻隔率≥70%。 | 建筑物、汽车 |
|  | 辐射制冷降温薄膜 | 反射型：太阳光反射率（可见光）≥90%，大气窗口红外发射率≥0.85，制冷量≥90w/m2； 透射型：可见光透过率≥90%，大气窗口红外发射率≥0.85，制冷量≥90w/m2。 | 新型环保、节能材料 |
|  | 新型滤膜材料 | 油和重烃可耐受>1000 ppm，截留分子量≥100000，孔径<20 nm。 | 油气田废水处理，循环冷却水排污水处理，含油废水处理，电镀废水处理 |
|  | PVDF中空纤维膜 | 直径1.1-3.0mm，孔径0.01-0.06μm，纯水通量≥800L/㎡·h。 | 饮用水净化、废水资源化 |
|  | PTFE中空纤维膜 | 孔径：≤0.1μm，物理拉伸强度＞1000N，耐酸碱性能pH:1-14。 | 钢铁、石化、煤化工、垃圾渗滤液等高难处理工业废水、中水回用、市镇水处理、海水淡化预处理 |
|  | PTFE水处理膜组件 | 压力式：采用PTFE中空纤维膜，运行通量30-100 L/m2·h，产水浊度≤0.1 NTU，产水SDI≤3； 帘式：采用PTFE中空纤维膜，运行通量10-40 L/m2·h，产水浊度≤0.5 NTU，总悬浮物≤1 mg/L，产水SDI≤3。 | 饮用水处理，中水回用及污水处理等 |
| 四 | 高端金属合金材料 |
|  | 不锈钢 | 300系列不锈钢：厚度0.05-0.3 mm，表面为雾面或镜面硬态，具有良好平坦度； 400系列超纯铁素体不锈钢：厚度0.2-1.5 mm，表面为镜面或亚光，具有良好的耐蚀性及加工性； 涂膜不锈钢: 涂膜厚度0.05±0.01 μm，附着力：耐热性200℃×72 h≥4B，耐油ASTM3#油，120℃×72 h≥4B。 | 光伏、新能源（燃料电池、锂电池、氢电池）、家电、电子行业、建筑、电梯、发动机气缸头密封、汽车行业 |
|  | 中高档热轧钢卷材 | 高纯净度电池壳用钢：冷轧成品ReL170-210 MPa，A50≥40%，洁净钢，适应高速连续深冲、减薄复杂加工工艺、耐压及严格的外观质量要求； 双相钢：Rel≥325 MPa，Rm≥590 MPa，A50≥24%。常温组织为铁素体和马氏体，无屈服平台； 高强无间隙原子钢: [C]≤0.003%，[N]≤0.0025%，冷轧成品Rel≥210 MPa，Rm≥300 MPa，A50≥36%，兼具高强、深冲与两次烘烤新工艺无时效性; 超深冲无间隙原子钢: [C]≤0.0025%，[N]≤0.0025%，具复杂变形能力、无时效等特点； 高强双金属背材用钢：Rm≥1100 MPa，A50≥10%，高合金含量、耐疲劳; 高端园林工具用钢：Rm≥650 MPa，A50≥10%，高耐磨性; 高强度易成型刀模用钢：Rm≥600 MPa，A50≥20%，高硬度、易成型; 高强汽车结构用钢: Rel≥500 MPa，Rm≥550 MPa，A50≥22%，高强减薄; 冷轧搪瓷用钢: 厨具器具表面无鳞爆，冷轧成品A50≥35%，代不锈钢产品; 高等级捆带用钢: ReL≥460 MPa，Rm≥600 MPa，A50≥21%，不经调质处理，高强高韧性捆带产品； 双层卷焊管精密钢带用钢：[S]≤0.011%，[N]≤0.0035%，[Si]≤0.015%，具成型稳定、抗高频疲劳等特点。 | 汽车零配件、家电配件、锯条、高强包装材料 |
|  | 高硬度钢管 | GCr15冷拔管材：成分符合国标GB/T18254-2002，经淬火回火处理后基体材料的硬度达到HRC61-63，硫化物类≤2级，氧化铝类≤2级，球状珠光体2-3级，单边脱碳层深度≤0.05 mm，碳化物不偏析，均匀分散。 | 新型空调压缩机活塞 |
|  | HiB钢 | 铁损≤1.1 W/Kg，磁感≥1.90 T。 | 电力系统 |
|  | CGO钢 | 铁损≤1.2 W/Kg，磁感≥1.88 T。 | 电力系统 |
|  | 金属耐磨材料 | 硬度49-55 HRC，冲击akv≥21 J/cm2，拉伸强度≥1450 MPa，屈服强度≥1100 MPa。 | 工程及矿山重型机械易损件 |
|  | 高端粉末冶金件 | 产品整体密度7.1 g/cm3以上，感应淬火表面硬度为HRC56-61。 | 汽车、冰箱压缩机、空调压缩机、摩托车等 |
|  | 铝合金 | 抗拉强度≥303 MPa，屈服强度≥283 MPa，延伸率>10%。 | 汽车配件 |
|  | 铝箔 | 抗拉强度≥96 MPa，断后伸长率≥3.5%，化学成分（家用铝箔）（%）：Si(硅)0.55-0.65、Fe（铁）0.65-0.75、Cu（铜）＜0.02、Mn(锰)＜0.02、Mg(镁)＜0.02、Cr(铬)＜0.02、Zn(锌)＜0.02、Ti(钛)0.017-0.023。 | 日用品、食品、药品、饮料、香烟包装、航空容器餐盒等 |
|  | 精密铜棒 | 平均晶粒度≤0.05 mm，抗拉强度≥500 MPa（半硬态）延伸率≥12%，车削率达到铜材C3604水平，抗脱锌指标<200 um。 | 手机配件、汽车配件、电子电气、空调制冷 |
|  | 镀锡黄铜线 | 抗拉强度440-520MPa，延伸率>18%。 | 高性能电池制造业 |
|  | 易切削铅锌白铜 | 高强度高弹性，抗拉强度>650 MPa，耐磨性好，切屑性优（相当于C36000的80%）。 | 制笔行业、精密光学仪器、精密钟表零件 |
|  | 环保黄铜合金 | 按照《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》附录A规定进行浸泡， Zn析出增量≤0.2 mg/L，铅析出增量≤0.001 mg/L，镍析出增量≤0.002 mg/L。抗拉强度≥360 MPa，硬度HV≥100。 | 卫浴、水暖、阀门等零部件 |
|  | 高精密环保型铜材 | 耐高压（7 MPa、15 MPa），达到Rm480-500 MPa，A＞10%，HV5 135-155，尺寸精度0.01 mm。 | 高压阀门、电子元器件、汽车配件、笔芯等 |
|  | 铜合金带 | 铜铬锆合金带：导电率≥80% IACS，抗拉强度≥540 MPa，软化点≥550℃； 铜镍硅合金带：导电率≥40% IACS，抗拉强度≥560 MPa，软化点≥500℃； 铜镁合金带：抗拉强度≥600 MPa，导电率≥60% IACS，屈强比＞0.92； 新型耐应力松弛铜镍锡合金带：抗拉强度≥560 MPa，导电率≥35% IACS，软化温度500℃×3min，表面粗糙度0.08-0.10 μm，应力松弛特性：0.8σ0持续应力作用下，经125℃温度下保温100h后，抗应力松弛率>93%； 高强度高屈强比QSn10-0.3合金带：抗拉强度≥900 MPa，延伸率≥5%，弹性模量≥110 MPa，屈强比＞0.89; 高精度异形铜带：常温硬度100-130HV，高温420±10℃1分钟后硬度≥常温硬度的80%，表面粗糙度≤0.2μm，拉伸强度350-430 MPa，延伸度≥4%，导电率≥85%IACS，热导率≥364 W/m·k，热膨胀系数≤17.6×10-6/℃; 热浸镀镀锡铜带：镀层厚度均匀，可实现镀层厚度为1-10μm的热浸镀，经过150℃×5min烘烤后表面无变色，镀层的可焊性优良，上锡饱满度达90%以上; 高抗蚀高精度白铜带：抗高温变色性能：铜带在280℃、3分钟高温下不变色，具有稳定优良的焊接性能； 铜铁磷合金带：导电率≥60% IACS，抗拉强度≥460 MPa，弹性模量≥115 MPa； 造币合金带：硬度HB110-130；晶粒度0.025-0.060mm； 紫铜合金带：硬度80-110HV，导电率≥97%IACS； 高导铜锡合金带：导电率≥85%IACS，屈强比≥0.9，抗拉强度≥400MPa。 | 高端连接器、新能源汽车、继电器、充电桩材料、海洋耐蚀材料、大功率器件、电子通讯、电力电气、大规模集成电路、引线框架材料、手机中板、连接器、精密仪器仪表、医疗器械、食品炊具、耐腐蚀弹性元器件、五金饰件及纪念币 |
|  | 切割丝 | 导电率≥19.5% IACS，最高抗拉强度≥1.0 GPa。 | 模具加工、通讯连接器、精密慢丝加工、微电子、汽车制造、医疗器械 |
|  | 大卷重大长度铜铬锆合金棒线 | 卷重≥2000 kg，抗拉强度≥560 MPa，导电率≥80%IACS，软化温度≥520 ℃。 | 高铁导线、高端连接器及大规模集成电路引线框架 |
|  | 有色金属溅射靶材 | 纯度4N以上，晶粒晶向符合溅射镀膜要求，焊接结合率98%以上，加工精度±0.1毫米以上，靶材表面清洁度达到电子级要求。 | 集成电路、平板显示、太阳能电池制造 |
|  | 高纯钛 | 氧含量<100 ppm，纯度4N5-5N5。 | 半导体、航空航天、海洋石油、绿色能源、医疗器械 |
|  | 钨带、钼带 | 材质为纯钨、纯钼，厚度、宽度公差±3μm，强度高、延伸性好。 | 微波通讯行业，行波管慢波材料 |
|  | 高性能锌基合金 | 高强度锌合金棒材：抗拉强度≥600 MPa、HV5硬度≥170、导电率≥22% IACS、无铅环保、比铅黄铜具有更优异的抗跌落和抗弯曲性能； 高塑性锌合金棒材：抗拉强度250-450 MPa，断后延伸率7-25%、导电率≥25% IACS、可以铆接变形、无铅环保。 | 接触线、连接器、高功率适配器 |
|  | 触点材料 | 银氧化锡氧化铟材料：密度≥9.60 g/cm3，电阻率≤2.70 μOhm/cm2，维氏硬度（HV0.3）≥900 MPa，接点电气寿命≥10万次，机械寿命≥100万次，接触电阻≤50 mOhm，电气试验后，接点线圈间介质耐压≥5000 V，断开接点间≥1000 V； 高分散银氧化锡氧化铟：氧化物含量 10-20 %，硬度70-130 HV，最大应力250-400 MPa，延伸率10-35 %，IACS导电率65-80 %； 改性银镍电接触材料：在16 A/250 VAC，3S ON/3S OFF全密封条件或者10 A/250 VAC，85℃90%RH全密封条件下电气寿命≥120千次。 | 接触器、继电器、汽车电器及中小容量低压断路器 |
| 五 | 锂离子电池材料 |  |
|  | 锂离子电池负极材料 | 人造石墨产品：粒径（D50）15.0±2.0μm，真密度≥2.20 g/cm3，振实密度1.10±0.10 g/cm3，比表面积：1.0-2.0 m2/g，放电容量≥340 mAh/g，首次放电率≥92%； 天然石墨产品：粒径（D50）16.0±1.5 μm，真密度≥2.10 g/cm3，振实密度：1.05±0.10 g/cm3，比表面积≤2.5 m2/g，放电容量≥360 mAh/g，首次放电率≥90%； 中间相炭微球产品：粒径（D50）≥10.0 μm，真密度≥2.15 g/cm3，振实密度≥1.15 g/cm3，比表面积≤3.0 m2/g，放电容量≥300 mAh/g，首次放电率≥92%。 | 动力电池、消费电子品、储能等 |
|  | 石墨烯复合磷酸锰锂正极材料 | 振实密度≥0.7 g/cm3，0.1C倍率下，首次放电比容量≥140 mAh/g，首次充放电效率≥90%，1C倍率下，放电比容量≥120 mAh/g。 | 锂离子电池 |
|  | 石墨烯-硅碳复合负极材料 | 放电比容量≥450 mAh/g，首次效率≥89%，100次循环容量保持率≥92%。 | 锂离子电池 |
|  | 富锂锰基正极材料 | 振实密度≥2.1 g/cm3，0.1C倍率下，放电比容量≥250 mAh/g，1C倍率下，放电比容量≥200 mAh/g，首次效率≥88%，常温100次循环容量保持率≥92%。 | 锂离子电池 |
|  | 三元锂电材料 | 能量密度>160 Wh/kg（532）、200-240 Wh/kg（622）、240-300 Wh/kg（811），常温1C2000次循环容量保持率>80%，55℃7天容量保持率>95%。 | 动力电池、手机电池、笔记本电池、小型动力电池等 |
|  | 锂离子电解质粉体 | 粉体化学纯度≥99.9%;物相纯度≥95%，粒径D50=0.3-5μm，电导率≥3×10-4 S/cm。 | 固态锂电池 |
|  | 锂离子导电陶瓷 | 电导率≥3×10-4 S/cm，厚度0.3-1 mm。 | 固态锂电池 |
|  | 高纯纳米氧化铝、薄姆石粉料 | 纯度≥99.9%，单相，粒度D50≤1μm。 | 锂电池、超级电容隔膜涂覆 |
| 六 | 化工新材料 |  |
|  | 水性树脂 | 水性聚氨酯丙烯酸复合乳液：固含52±1%，粘度（25℃）<500 mPa·s，pH值7.0-9.0，MFFT<0℃； 水性聚氨酯改性醇酸树脂：固体份（120℃,2h）74±1%，旋转粘度8000-12000cps； 水性环氧改性丙烯酸树脂：固体份60±2%，粘度（25℃）6000-8000 cps。 | 水性漆、涂料 |
|  | HDI | 纯度≥99.50%，NCO含量≥49.70%，色数（Pt-Co）≤30，水解氯含量≤100ppm。 | 高级建筑外墙涂料、汽车涂料、航空高端涂料，高档皮鞋和包装材料 |
|  | MDI | 纯度≥99.6%，色数（Pt-Co）≤30，水解氯的质量分数≤0.005%，环己烷不溶物≤0.3%。 | 外墙保温、合成革浆料、鞋底原液、弹性体、氨纶、涂料、胶黏剂 |
|  | 环氧氯丙烷 | 纯度＞99.93%，色号＜10，水份＜0.01%。 | 环氧树脂、氯醇橡胶、多元醇 |
|  | 三元乙丙胶 | 常温23℃±3℃：硬度±3邵尔A度、扯断强度＞8 Mpa、扯断伸长率≥(＜50 A )＞300%、撕裂力＞2.5kN， | 橡胶改性、汽车零部件、电子产品 |
|  | 耐高温橡胶 | 常温23℃±3℃：硬度±3邵尔A度、扯断强度≥20 Mpa、扯断伸长率≥550%、100%定伸应力≥1.5 N/mm2、回弹率≥60%、撕裂延伸≥8.5N/mm。 | 汽车零部件、电子产品 |
|  | 氯化聚烯烃 | 灰分≤0.4％，粘度（20％二甲苯，25℃）＞4，挥发性≤0.5％，含氯量可控≥65％。 | 重防腐涂料、防火涂料、船舶涂料、塑料涂料、高档粘接剂、塑料复合油墨等产品的主要材料 |
|  | 聚碳酸酯（PC） | 通用级PC:拉伸模量≥2400 MPa，IZOD缺口冲击强度≥60 kJ/m2，透光率≥89%； 阻燃PC：维卡软化点温度≥142 ℃，阻燃等级≥1.6 mmV0； 玻纤增强PC：玻纤含量10-60%； 通用PC/ABS合金：维卡软化点温度108-130 ℃； 阻燃PC/ABS合金：维卡软化点温度≥90 ℃。 | 光学、电子电气、汽车、建筑、办公设备、包装、运动器材、医疗保健、航空航天等 |
|  | 低顺顺丁橡胶 | 橡胶改性：门尼粘度45-55，可视凝胶≤6，灰分≤0.2%； 聚苯乙烯改性：溶液粘度153-183 cps，门尼粘度47-55，可视凝胶≤3，色度（b*值）≤7。 | 橡胶改性、聚苯乙烯改性 |
|  | 异戊橡胶 | 顺式含量≥97.0，拉断伸长率≥580 %，拉伸强度≥29 MPa。 | 制鞋、轮胎、工业制品 |
|  | 石油树脂 | 软化点95-115℃，色号0-11#，酸值≤0.6 mgKOH/g，灰分≤0.1 wt%，熔融粘度（BKF，@200℃) ≤250 mPa·s。 | 胶黏剂、油墨、热熔胶等 |
|  | 高光ASA材料 | 满足刮擦性2H等级。 | 免涂装材料 |
|  | 包胶用TPE | 压缩变形≤60%，包胶粘结力＞2 MPa。 | 汽车零部件、电子产品、健身器械 |
|  | TPV | 发泡级：发泡密度0.68—0.72 g/cm3； 注塑级：压缩变形≤50%。 | 汽车零部件、电子产品、医疗器械、婴童老人用品 |
|  | 弹性体 | SBS：挥发分（质量分数）≤1%，灰分（质量分数）≤0.2%，300%定伸应力≥1.8MPa，拉伸强度≥10.0 MPa，扯断伸长率≥550%，硬度邵尔A≥60，扯断永久变形≤40%，黄色指数≤10； SIS：黄色指数＜6，熔融指数8-12，硬度35-70，拉断伸长率＞800，拉伸强度＞7。 | 防水卷材、塑料改性、玩具材料、热熔胶、密封材料、基础建设、桥梁粘合剂、高速沥青改性剂、军、民用鞋材 |
|  | 热塑性弹性体（SEBS） | 挥发分（质量分数）≤1%，灰分（质量分数）≤0.2%，300%定伸应力≥3.0 MPa，拉伸强度≥16.0 MPa，扯断伸长率≥400%，硬度邵尔A≥68，扯断永久变形≤50%，黄色指数≤10，加氢度≥97%。 | 单车镂空轮胎基材、婴儿车、轮椅轮胎，高端地毯、民用冻蜡及改性基材、医疗、PP、PE改性、卫材 |
|  | 弹性体改性助剂 | 苯乙烯弹性体相容增韧剂：马来酸酐基团含量1.0-2.0%，熔体流动速率0.5-25 g/10min； 高流动弹性体相容剂：马来酸酐基团含量0.5-1.0%，熔体流动速率10-100 g/10min。 | 粘结、包覆材料 |
|  | 聚合物改性助剂 | 低VOC相容剂：马来酸酐基团含量为0.8-1.2%，熔体流动速率50-200 g/10min，有机小分子挥发物0.5%； 电缆料相容剂：马来酸酐基团含量为0.5-0.8%，熔体流动速率0.5-2.5 g/10min； PP相容剂：马来酸酐基团含量为0.6-1.2%，熔体流动速率25-250 g/10min； 尼龙增韧剂：马来酸酐基团含量为0.4-0.8%，熔体流动速率0.3-2.5 g/10min； 木塑相容剂：马来酸酐基团含量为0.6-1.0%，熔体流动速率1-10 g/10min。 | 长玻纤增强材料，汽车内饰复合材料，食品、医药用多层复合膜、复合瓶等包装材料，铝塑复合板粘结材料等 |
|  | 粘合树脂 | 马来酸酐基团含量0.4-0.8%，熔体流动速率1-5 g/10min，产品黑点＜500 ppm。 | 食品、医药用多层复合膜、复合瓶等包装材料、铝塑复合板粘结材料 |
|  | 丁基橡胶 | 门尼粘度46-56，挥发份≤0.3%，灰份≤0.3%，不饱和度1.5-1.9 mol%，抗氧化剂(非污染型)0.03-0.2%，拉伸强度≥17 MPa。 | 车用轮胎、医用橡胶 |
|  | 预分散橡胶母粒 | 50℃门尼粘度优于30，活性含量≥50%。 | 高端橡胶制品加工领域 |
|  | PP蜂窝板 | 燃烧性能GB8410-2006≤100 mm/min，冷凝组份PV3015≤3.0 mg，总碳挥发PV3341≤50 μgc/g，甲醛含量PV3925≤5 ppm，弯曲强度GB/T9341≥13 N/mm2。 | 汽车顶棚、行李箱地毯、内饰板、座椅背板等环保轻量化车身内饰 |
|  | 无溶剂环氧漆 | 底漆：盐雾实验≥5000 h，盐水（6%NaCl）浸泡≥5000 h，碱液（40%NaOH）浸泡≥3000 h，酸液（30%硫酸）浸泡≥3000 h，二甲苯浸泡≥14个月； 中漆：耐盐雾试验≥400 h，耐冲击强度≥50 cm，耐弯曲≥2mm，涂膜硬度≥1H； 面漆：耐老化试验≥1000 h，耐冲击强度≥50 cm，耐弯曲≥2mm，涂膜硬度≥1H。 | 海洋船舶、桥梁、大型海洋工程、钢结构 |
|  | 水性富锌底漆 | 耐盐雾试验≥10000 h，耐冲击强度≥50 cm，耐老化试验≥10000 h，涂膜硬度≥4H 。 | 集装箱、海洋船舶、钢结构、钢板 |
|  | 水性环氧漆 | 耐盐雾试验≥400 h，耐冲击强度≥50 cm，耐弯曲≥2 mm，涂膜硬度：中间漆≥1H、面漆≥2H。 | 集装箱、海洋船舶、钢结构、钢板 |
|  | 水性聚氨酯面漆 | 耐老化试验≥1000小时，耐冲击强度≥50 cm，耐弯曲≥2 mm，涂膜硬度≥1H。 | 集装箱、海洋船舶、钢结构、钢板 |
|  | 自抛光防污涂料 | 与阴极保护相容性：防污涂层与防锈涂层之间（包括连接涂层）的剥离在人造漏涂孔外缘起10 mm 范围内，在近海的浅海浸泡试验环境里，可以达到36 个月以上的防污能力，涂装在远洋船舶上，可提供60 个月以上的防污保护。 | 船舶 |
|  | 粉末涂料助剂 | 流平剂：活性物含量≥66%，固含量≥97.5%； 消光剂:熔点≥95℃，固含量≥97.5%； 固化剂:总CL量≤0.6%，挥发份≤0.5%。 并满足：重金属含量：镉≤100 ppm，铬≤1000 ppm，汞≤100 ppm，铅≤1000 ppm，多溴联苯≤1000 ppm。 | 家电、五金、日用品等 |
| 七 | 无机非金属材料 |  |
|  | 闪烁材料与阵列 | 衰减＜0.1 us，余辉<0.02%@20 ms，光输出2倍于CWO，辐照损伤＜0.03%（120 kev，10.8 s），发光峰位560 nm。 | 医疗CT、安检及集装箱检测、工业探伤、核探测 |
|  | 氧化锌靶材 | 纯度＞99.95%，电阻率<10-2 Ohm﹒cm，致密度＞99%，晶粒尺寸<20μm。 | 薄膜太阳能电池、节能镀膜玻璃 |
|  | 高纯度氧化铝特种陶瓷密封材料 | 氧化铝含量99.5%，体积密度3.9 g/cm3，硬度90 HRA，抗折强度350 MPa。 | 石油、化工、机械、航天、军工、冶金、汽车等 |
|  | TiC超疏水陶瓷涂层 | 静态接触角≥150°，滚动接触角≤10°，厚度≥5μm，结合力≥40N。 | 仿生材料、海工装备、海洋船舶、航天国防领域、油气储罐、化工管道 |
|  | 超高温用石墨密封制品 | 耐高温至1200℃。 | 航空航天、石化装置 |
|  | CVD单晶金刚石 | 硬度80-150 GPa，热膨胀系数10-6/K,热导率：1500-2000 W/(m﹒K),光折射率:1064 nm：2.392、600 nm：2.415,光透过率（厚1 mm）：1064 nm：＞68%、8 μm～25 μm：＞70%。 | 精密机械加工、奢侈品、光学、量子材料、电子材料、半导体、军工、航空航天等 |
| 八 | 其他新材料 |  |
|  | 玻璃纤维聚酯增强复合材料 | 绝缘电阻＞1.6×1014 Ohm，阻燃热变型温度＞240℃，弯曲强度＞708 MPa，冲击强度＞200 MPa，不与酸碱反应，高强度。 | 电力、通信、轨道交通、高速铁路、汽车、市政等 |
|  | MCPI发泡膜 | 密度0.25－0.30g/cm3，泡孔尺寸10um，耐温性180℃，拉伸强度10.0 MPa，拉伸模量500 MPa，断裂伸长率10％，介电系数2.1。 | 声学振膜 |
|  | 高性能木质素/丁腈橡胶合金材料 | 邵A硬度≥90，300%应力≥15.4 MPa，拉伸强度≥21.05 MPa，断裂伸长率≥546%，永久变形≤36%，撕裂强度≥45.6 N/cm，良好的金属粘接性，H抽出≥153（钢丝，N/根）。 | 耐油胶管、空调发泡管、工程输送带等 |
|  | 高性能木质素/氯丁橡胶合金材料 | 卲A硬度≥68，300%应力≥8.1 MPa，拉伸强度≥19.5 MPa，断裂伸长率≥678%，永久变形≤16%，良好的金属粘接性，H抽出≥126（钢丝，N/根）。 | 耐油胶管、运输带、电线电缆等 |
|  | 改性纳米木质素 | 筛余物（47μm）≤0.5% ，水分≤5%，灰分≤3%，PH值 6～7，Fe含量≤2000 mg/kg，羟甲基含量≥50%(按照每个酚型结构计算)多环芳烃含量≤0.3 mg/kg，甲醛含量≤0.3 mg/kg。 | 高分子材料（橡胶补强、粘合剂、老化剂）、染料分散剂、水泥助磨剂、油田开采助剂 |
|  | CVD TiCN-Al2O3海洋防腐耐磨涂层 | 厚度≥10 μm，硬度≥2100 HV，结合力≥90 N，盐雾试验≥1500 h。 | 海工装备、海洋船舶、航天国防、油气储罐、化工管道 |
|  | 密封件 | 无油，耐超低温至-196℃，高密封性能。 | 空分装置氧用环境 |
|  | 波热转化材料 | 波热转化率≥89%。 | 医院、商业广场、银行等大型公共场所建筑 |
|  | 硅外延片、抛光片 | 线宽0.13 μm。 | 集成电路及分立器件 |
|  | 铅碳电池负极复合碳材料与电芯 | 活性炭比表面≥1800 m2/g，质量比电容≥150 F/g，12V-200Ah电池循环寿命≥4000次。 | 电力储能 |
|  | 蚀刻剂 | 室温刻蚀1-5分钟R/R0＞200 M，无强酸强碱，无挥发性溶剂。 | 触摸屏生产线 |
|  | ECO改性聚氨酯混凝土 | 马歇尔稳定度≥45 kN，浸水马歇尔残留稳定度≥95%，抗压强度≥30 MPa，90℃车辙稳定度≥12000次/mm，7天抗压弹性模量≤14000 MPa。 | 桥面铺装、机场跑道、隧道路面、站台等各种桥面路面铺装 |
|  | 高强度改性工程合成纤维 | 拉伸强度≥550MPa，弹性模量≥10GPa。 | 工业地坪、混凝土路面、隧道和矿井用喷射混凝土、水利工程、预制混凝土构件、装配式建筑、地下管廊、地铁管片、桥面板等混凝土工程 |
|  | 3D硬化复合板 | 硬度≥3H/750g，耐磨≥1kg/1000次。 | 手机后壳，笔记本电脑外壳，汽车装饰 |